防水施工流程及安全规章制度

一、安全措施

1、工人施工前首先把安全绳固定在彩钢瓦的两端，把安全分绳固定在主绳上，并检查安全绳接头是否牢固，检查彩钢瓦承受情况。

2、工人在施工前首选带上安全帽，系上安全绳，安全措施到位后方可施工。

二、确定需重点防水的区域

金属屋面一般有以下区域需做防水预处理：水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。

三、预处理

施工前仔细检查金属屋面，确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物，不符合上述情况则分别作如下处理：

1、在适当的位置增加固件；

2、用除锈砂纸将生锈区域打磨干净，直至呈现金属本色，然后涂一层防水材料；

3、清除冰冻物、灰尘及其它脏物。

4、检查彩钢瓦是否有翘缝，翘缝部位用螺丝固定牢固。

5、检查彩钢瓦整个屋面微小缝隙，然后用防水材料涂刷堵漏。

四、施工工艺

1、整体防水共分三遍。

2、第一遍首先用滚刷均匀的涂刷在彩钢瓦上，涂刷一定要均匀，不规则处用刷子涂刷。

3、第二遍涂刷时间在第一遍完全干燥后进行（时间约8小时后），第二遍涂刷时；一定要均匀，特殊部位应特殊处理。

4、第三遍涂刷时间应在第二遍完全干燥后进行，涂刷方法与二相同。

五、注意事项

1、雨天禁止施工。

2、早晨潮湿时禁止施工。

3、气温低于零度以下禁止施工。

4、适合施工天气为晴朗。

宣

年     月      日