金属屋面防水施工方案

一、安全措施

1 、工人施工前首先把安全绳固定在彩钢瓦两端，把安全绳固定在主绳上，并检查安全绳接头是否牢固，检查彩钢瓦承受情况（有防护墙除外）。

2、工人在施工前首先戴上安全帽，系上安全绳，安全措施到位后方可施工。

二、确定需要重点防水区域

彩钢瓦屋面以下区域需做重点防水处理；水平搭接、垂直搭接，屋脊、水槽、彩钢瓦与女儿墙交接处、螺钉固件，彩钢瓦连接缝隙等为彩钢屋面防水薄弱环节。

三、预处理

施工前仔细检查彩钢屋面，确定金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物，不符合上述情况则分别作如下处理；

1在适当位置增加固件；

2清除以前的旧防水材料，然后涂一层防水材料。

3清除冰冻物、灰尘及其他赃物。

4检查彩钢瓦是否有翘缝，翘缝部位用螺丝固定牢固。

5检查彩钢瓦整个屋面微小缝隙，然后用防水材料涂刷堵漏。

四、施工工艺

1整体防水共分三遍，用三涂一布的方法。

2第一遍首先用滚刷均匀的把高弹金属屋面防水材料涂刷在彩钢瓦上，涂刷一定要均匀，不规则处用刷子涂刷。

3第二遍涂刷时间在第一遍完全干燥后进行，涂刷完后立即贴上高弹防水布（防水布在缝隙与防水薄弱环节使用），第二遍涂刷时一定要均匀，特殊部位特殊处理。

4、第三遍涂刷时，在第二遍完全干燥后进行，涂刷方法与二相同。

5水槽的防水需六遍，用四涂两布的方法，施工方法与三涂一布的方法相同，第二层防水布需在第三遍涂刷完时贴上。

6女儿墙的防水处理，需三涂一布的方法，施工方法与（1）相同，高度0.5米（无墙的无需处理）。

五、注意事项

1、雨天禁止施工。

2、潮湿时禁止施工。

3、适合施工天气为晴朗。