旧卷材屋面防水施工方案

- 安全

工人在施工前首先戴上安全帽，系上安全绳，安全措施到位后方可施工。

二、确定需要重点防水区域

旧卷材屋面以下区域需做重点防水处理；水平搭接、垂直搭接，屋脊、水槽、屋面与女儿墙交接处、为旧卷材屋面防水薄弱环节。

三、预处理

施工前仔细检查旧卷材屋面，确定屋面牢固、干净、无冰冻物，不符合上述情况则分别作如下处理；。

1清除冰冻物、灰尘及其他赃物。

4检查旧卷材屋面是否有翘缝，翘缝部位用重点处理。

5旧卷材屋面整个屋面微小缝隙，然后用防水材料涂刷堵漏。

四、施工工艺

1整体防水共分五遍，用三涂一布的方法

2首先把旧卷材屋面的所有缝隙用高弹硅丙防水材料堵上。

2第一遍首先用滚刷均匀的把高弹硅丙防水材料涂刷在旧卷材屋面上，涂刷一定要均匀，不规则处用刷子涂刷，然后立即贴上高弹防水布。

3第二遍涂刷时间在第一遍完全干燥后进行，第二遍涂刷时一定要均匀，特殊部位特殊处理。

4、第三遍涂刷时，在第二遍完全干燥后进行，涂刷方法与二相同。

5水槽的防水需六遍，用四涂两布的方法，施工方法与三涂一布的方法相同，第二层防水布需在第三遍涂刷完时贴上。

6女儿墙的防水处理，需三涂一布的方法，施工方法与（1）相同，高度0.3米。

五、注意事项

1、雨天禁止施工。

2、潮湿时禁止施工。

3、适合施工天气为晴朗。

六、备注；

1、我厂对所施工工程质保六年，五年内出现漏水问题，无偿维修。