旧水泥屋面防水施工方案

- 安全

工人在施工前首先戴上安全帽，系上安全绳，安全措施到位后方可施工。

二、确定需要重点防水区域

屋面疏水天沟、等以下区域需做重点防水处理；水平搭接、垂直搭接，屋脊、水槽、屋面与女儿墙交接处、为防水薄弱环节。

三、预处理

首选把旧防水卷材全部清除，把破损的水泥面修补，施工前仔细检查、天沟、水泥面，确定屋面牢固、干净、无脏乱杂物，不符合上述情况则分别作如下处理；。

1、清除脏乱杂物、灰尘及其他赃物。

2、仔细检查水泥屋面、是否有损坏与裂缝，裂缝处用高弹硅丙防水材料提前堵漏处理。

3、检查天沟处、疏水状况，如疏水有问题，即时处理。

4、检查天沟水泥屋面水泥是否有翘缝，翘缝部位用重点处理。

5、天沟处水泥整个屋面微小缝隙，然后用防水材料涂刷堵漏。

四、防水瓦施工工艺

1、屋面整体防水共分三遍，用三涂一布的方法

2、第一遍首先用滚刷均匀的把高弹硅丙防水材料涂刷在水泥屋面上，涂刷一定要均匀，不规则处用刷子涂刷，然后立即贴上聚乙烯丙纶布，贴布时要仔细平整，无褶皱。

3、第一遍完全干燥后，涂刷第二遍，第二遍涂刷时一定要均匀，特殊部位特殊处理。

4、第三遍涂刷时，在第二遍完全干燥后进行，涂刷方法与二相同。

五、屋面天沟防水施工工艺

1整体防水共分三遍，用三涂一布的方法

2第一遍首先用滚刷均匀的把高弹硅胶防水材料涂刷在天沟水泥面上，涂刷一定要均匀，不规则处用刷子涂刷，然后立即贴上高弹聚乙烯丙纶布防水布（规格200克)。

3第一遍完全干燥后,再涂刷第二遍，第二遍涂刷时一定要均匀，防水布与防水布搭接处做重点防水处理。

4、第三遍涂刷时，在第二遍完全干燥后进行，涂刷方法与二相同。

6、女儿墙的防水处理，需三涂一布的方法，施工方法与下面旧卷材施工相同，防水高度需要超过女儿墙本身。

五、注意事项

1、雨天禁止施工。

2、潮湿时禁止施工。

3、适合施工天气为晴朗。

年     月    日